GRAAL PU:

Propriétés : Tuyau alimentaire en Polyuréthane avec une spire en PVC rigide antichoc. Intérieur totalement lisse, extérieur ondulé. De très bonnes propriétés mécaniques, léger et flexible. Une résistance à l'abrasion remarquable et une très bonne résistance à la torsion.

Sans phtalate

Ce tuyau possède également une bonne résistance à une multitude de substances chimiques et est conforme à la norme EU 10/2011.

Couleur : Transparent avec spire de couleur ivoire.

Température: -20°C à +80°C

Domaine d'application :

Aspiration de farines, poudres, granulés avec une faible capacité d'abrasion.

Données techniques:

| Diam int. | Épaisseur paroi minim. | Épaisseur paroi maxim. | Poids | Vide | Rayon de torsion | Conditionnement | Volume |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm | mm | mm | G/m | mH2O | mm | m | m3 |
| 20 | 0,4 | 2,6 | 110 | 2,5 | 25 | 20 | 0,03 |
| 25 | 0,4 | 2,6 | 150 | 2,5 | 30 | 20 | 0,04 |
| 30 | 0,4 | 2,6 | 160 | 2,5 | 35 | 20 | 0,05 |
| 31,8 | 0,4 | 2,6 | 180 | 2 | 35 | 20 | 0,05 |
| 35 | 0,5 | 2,7 | 200 | 2 | 45 | 20 | 0,06 |
| 38,1 | 0,5 | 2,8 | 220 | 2 | 50 | 20 | 0,07 |
| 40 | 0,5 | 2,8 | 230 | 2 | 60 | 20 | 0,07 |
| 45 | 0,5 | 2,9 | 270 | 2 | 65 | 20 | 0,08 |
| 50,8 | 0,5 | 3,2 | 320 | 2 | 70 | 20 | 0,1 |
| 55 | 0,5 | 3,4 | 400 | 2 | 75 | 20 | 0,12 |
| 60 | 0,5 | 3,6 | 470 | 1,6 | 80 | 20 | 0,17 |
| 63,5 | 0,5 | 3,6 | 510 | 1,6 | 80 | 20 | 0,18 |
| 65 | 0,5 | 3,6 | 520 | 1,6 | 90 | 20 | 0,19 |
| 70 | 0,6 | 3,9 | 560 | 1,6 | 95 | 30 | 0,29 |
| 76,2 | 0,6 | 3,9 | 600 | 1,6 | 100 | 30 | 0,33 |
| 80 | 0,6 | 4,2 | 650 | 1,6 | 110 | 30 | 0,36 |
| 90 | 0,6 | 4,3 | 750 | 1,4 | 125 | 30 | 0,55 |
| 100 | 0,6 | 4,4 | 820 | 1,3 | 140 | 30 | 0,64 |
| 102 | 0,6 | 4,4 | 830 | 1,3 | 140 | 30 | 0,65 |
| 110 | 0,6 | 4,7 | 950 | 1,2 | 150 | 30 | 0,74 |
| 120 | 0,6 | 5 | 1100 | 1 | 160 | 30 | 0,83 |
| 127 | 0,6 | 5 | 1150 | 1 | 170 | 20 | 0,9 |
| 130 | 0,7 | 5,3 | 1300 | 0,9 | 170 | 20 | 0,78 |
| 140 | 0,7 | 5,3 | 1430 | 0,9 | 180 | 20 | 0,86 |
| 151,5 | 0,7 | 5,3 | 1500 | 0,8 | 200 | 20 | 0,95 |
| 160 | 0,7 | 6,7 | 1940 | 0,7 | 220 | 20 | 1,05 |
| 180 | 0,7 | 6,7 | 2140 | 0,4 | 250 | 20 | 1,24 |
| 200 | 0,7 | 6,7 | 2300 | 0,4 | 260 | 20 | 1,44 |
| 203 | 0,7 | 6,7 | 2320 | 0,4 | 260 | 20 | 1,46 |
| 250 | 0,8 | 7,5 | 3400 | 0,4 | 300 | 10 | 0,95 |
| 300 | 0,8 | 7,7 | 4100 | 0,3 | 350 | 10 | 1,42 |