GRAAL PUP :

Propriétés : Tuyau alimentaire en Polyuréthane avec une spire en PVC rigide antichoc. Intérieur totalement lisse, extérieur ondulé. De très bonnes propriétés mécaniques, léger et flexible. Une résistance à l'abrasion remarquable et une très bonne résistance à la torsion.

Sans phtalate

Ce tuyau possède également une bonne résistance à une multitude de substances chimiques et est conforme à la norme EU 10/2011.

Couleur : Transparent avec spire de couleur ivoire.

Température: -20°C à +80°C

Domaine d'application :

Aspiration de produits alimentaires tels que farines, sucre, céréales et nourriture animalière.

Données techniques:

| Diam int. | Épaisseur paroi minim. | Épaisseur paroi maxim. | Poids | Vide | Rayon de torsion | Conditionnement | Volume |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm | mm | mm | G/m | mH2O | mm | m | m3 |
| 30 | 0,8 | 3 | 250 | 3,5 | 100 | 30 | 0,08 |
| 35 | 0,8 | 3,3 | 290 | 3 | 120 | 30 | 0,1 |
| 38,1 | 0,8 | 3,3 | 310 | 3 | 130 | 30 | 0,11 |
| 40 | 1 | 3,6 | 350 | 3 | 140 | 30 | 0,13 |
| 45 | 1 | 4 | 440 | 3 | 160 | 30 | 0,15 |
| 50,8 | 1 | 4,5 | 550 | 3 | 175 | 30 | 0,2 |
| 60 | 1 | 4,5 | 640 | 3 | 200 | 30 | 0,24 |
| 63,5 | 1 | 4,5 | 670 | 3 | 230 | 30 | 0,29 |
| 70 | 1 | 4,5 | 750 | 3 | 250 | 30 | 0,37 |
| 76,2 | 1 | 4,5 | 780 | 2,5 | 270 | 30 | 0,43 |
| 80 | 1 | 5 | 900 | 2,5 | 290 | 30 | 0,49 |
| 90 | 1 | 5,2 | 1050 | 2,5 | 360 | 30 | 0,57 |
| 100 | 1 | 5,7 | 1250 | 2,5 | 400 | 30 | 0,71 |
| 102 | 1 | 5,7 | 1270 | 2,5 | 400 | 30 | 0,73 |
| 110 | 1 | 5,8 | 1400 | 2,5 | 440 | 30 | 0,84 |
| 120 | 1 | 5,9 | 1500 | 2,5 | 470 | 30 | 0,96 |
| 127 | 1 | 5,9 | 1600 | 2,5 | 500 | 30 | 1,12 |
| 130 | 1 | 5,9 | 1650 | 2,5 | 520 | 30 | 1,15 |
| 140 | 1 | 6 | 1800 | 2 | 570 | 30 | 1,65 |
| 151,5 | 1 | 6,4 | 2000 | 2 | 600 | 20 | 1,26 |
| 203,2 | 1,2 | 8,9 | 2900 | 1 | 400 | 20 | 1,77 |
| 254 | 1,2 | 8,9 | 3600 | 1 | 500 | 10 | 2,18 |
| 304,8 | 1,2 | 8,9 | 4300 | 0,8 | 610 | 10 | 2,58 |