EM CHEM PO:

Propriétés :

L'intérieur est une composition de PVC et NBR avec une spire en acier et une tresse ultra-résistante.

Très flexible  et très résistant surtout à l'abrasion et aux conditions atmosphériques.

Ce tuyau peut être un conducteur électrique (R<102 Ohm/Mtr norme ISO 8031) grâce à sa spire raccordée à la terre, conformément à la norme TRB S 2153.

Couleur : Intérieur et extérieur noir avec rayure marron

Température: -30°C à +80°C

Domaine d'application :

Pour aspiration et refoulement d'huiles minérales, lubrifiants, fuel brut (naphta, diesel) et dans certains  systèmes hydrauliques spécifiques.

Données techniques:

| Diam int. | Diam ext. | Poids | Pression | Pression Eclatement | Vide | Rayon de Courbure | Conditionnement | Volume |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm | mm | G/m | bar | bar | mH2O | mm | mt | m3 |
| 25 | 35 | 650 | 12 | 36 | 10 | 80 | 60 | 0,14 |
| Autres Diam. Int. disponibles sur demande |