PTFE antistatique:

PolyTetraFluoroEthylène

Matière : Le PTFE est connu pour des propriétés d'isolation excellentes.

Dans certaines applications, où une charge peut se produire, ceci peut être un inconvénient quand des charges sont plutôt non désirées.

Pour ces applications, Em-Technique offre du tube PTFE antistatique avec une meilleure conductivité. Cette amélioration a été faite en ajoutant au PTFE une certaine quantité d'un composant conducteur tel que le carbone noir.

Les tuyaux PTFE antistatiques d'Em-Technique sont fabriqués à partir de PTFE

approuvé FDA, mélangé avec moins de 2,5% carbone noir conforme à la norme 21 CFR 178.3297.

Les valeurs typiques de résistance ne doivent pas dépasser les 108 ohms. Notre tuyau PTFE antistatique est conforme à la norme EN12115, qui demande que la résistance entre les bouts des raccords soit inférieure à 106 ohms.

Normes : FDA

Couleur : Noir

Température: -200°C à +260°C

Propriétés :

| Générales | Température maximale Résistance chimique Gravité spécifique Point de fusion | 260°C Excellente 2,15 327°C |
| --- | --- | --- |
| Électriques | Diélectrique constante Diélectrique facteur de dissipation Diélectrique force | 2,1 0,0002 >1400 Volt / mil |
| Mécaniques | Élasticité Allongement Compression Module de flexion Dureté | 3500 psi 300% 3500 psi 90.000 psi D-60 |
| Environnement | Absorption d'eau Résistance à l'eau Indice d’oxygène Inflammabilité | <0,01% Excellente >95% V-0 |

Données techniques:

| Tolérances | ID | Tolérance | Paroi | Tolérance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (GKV-Norm) | mm | mm | mm | mm |
|  | 3.00-5.00 | +/- 0.20 | 0.10-0.30 | +/- 0.05 |
|  | 5.01-7.00 | +/- 0.25 | 0.31-0.60 | +/- 0.10 |
|  | 7.01-10.00 | +/- 0.30 | 0.61-1.00 | +/- 0.15 |
|  | 10.01-15.00 | +/- 0.35 | 1.01-2.00 | +/- 0.20 |
|  | 15.01-20.00 | +/- 0.40 | 2.01-4.00 | +/- 0.40 |
|  |  |  | 4.01-6.00 | +/- 0.50 |