PFA:

PerFluoroAlkoxy

Les FEP et PFA contrairement au PTFE, font partie des thermoplastiques. Grâce à un processus de fabrication différent, il est possible d'obtenir des longueurs de production plus grandes et des tolérances plus serrées. La gamme dimensions qui peuvent être fabriquées est très grande et nous proposons actuellement des diamètres de 0,40mm à 110mm.

Le PFA offre une résistance à la température et aux produits chimiques similaire au PTFE. Les avantages principaux sont les propriétés mécaniques, la plus faible perméabilité et les grandes longueurs de production possibles.

Couleur : Blanc / Transparent

Température: -70°C à +260°C

Normes : USP CLASS VI, FDA 21CFR177.1550, EU Reg. 10/2011

Propriétés :

| Générales | Température maximale Résistance chimique Gravité spécifique Point de fusion | 260°C Excellente 2,15 305°C |
| --- | --- | --- |
| Électriques | Diélectrique constante Diélectrique facteur de dissipation Diélectrique force | 2,1 0,0002 >2000 Volt / mil |
| Mécaniques | Élasticité Allongement Compression Module de flexion Dureté | 4000 psi 300% 2200 psi 100.000 psi D-60 |
| Environnement | Absorption d'eau Résistance à l'eau Indice d’oxygène Inflammabilité | <0,03% Excellente >95% V-0 |

- faible absorption

- faible perméabilité

- livrable en 10 coloris

- meilleure résistance thermique et chimique des 	thermoplastiques fluorés

Données techniques:

| Tolérances | ID | Tolérance | Paroi | Tolérance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (GKV-Norm) | mm | mm | mm | mm |
|  | 2.00-3.99 | +/- 0.08 | -0.30 | +/- 0.05 |
|  | 4.00-7.99 | +/- 0.10 | 0.31-0.70 | +/- 0.08 |
|  | 8.00-9.99 | +/- 0.12 | 0.71-1.00 | +/- 0.10 |
|  | 10.00-11.99 | +/- 0.15 | 1.01-1.30 | +/- 0.12 |
|  | 10.00-15.99 | +/- 0.20 | 1.31-1.60 | +/- 0.15 |
|  | Autres : nous consulter | 1.60-2.00 | +/- 0.20 |