SILICONE

pour pompe péristaltique:

Matière : Le silicone résiste à l'air chaud jusqu'à +200°C.

Il se laisse stériliser à la vapeur avec une température à 134°C.

Il est conditionné avec un emballage sous sachet plastique et sans talc par rouleaux de 25 mètres.

Pour les applications en domaine pharmaceutique, il est possible de le conditionner en à la norme Pharma T3 (correspond à la Pharmacopée européenne).

Température : -60°C à +200°C

Normes : USP CLASS VI, BfR XV Silicone, FDA § 177.2600, DIN20024

Couleur : Blanc / Translucide

| Dureté | 55+/- 5° Shore | DIN 53 505 |
| --- | --- | --- |
| Tolérances | E2 | DIN ISO 33021 |

Propriétés :

| ID | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 8 | 8 | 9,6 | 9,6 | 12,7 | 12,7 | 15,9 | 19 | 19 | 25,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur de paroi | 1,6 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 1,6 | 2,4 | 1,6 | 2,4 | 2,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 4,8 | 4,8 |

| Applications : | Avantages : |
| --- | --- |
| Construction de véhicules L'industrie aéronautique L'industrie automobile L'électronique et le traitement des données L'industrie électrique Les appareils électroménagers La fabrication d'appareils médicaux Les laboratoires et centres médicaux L'industrie pharmaceutique L'industrie du verre La sidérurgie L'électro-galvanisation La construction de machines La fabrication d'appareils de soudage L'industrie de machines d'emballage Le BTP (constructions de bâtiments, rénovation) | stable à des températures extrêmes flexible à froid résistant aux intempéries et au vieillissement résistant à l'ozone tropicalisé sans odeur ni goût physiologiquement neutre bactériologiquement neutre anticoagulant stérilisable à la vapeur résistant aux rayonnement résistant aux matières adhésives et hydrofuge combinable avec d'autres matériaux amortissant de vibrations conductibilité électrique possible difficilement inflammable possibilité d'ajuster la couleur |