SILICONE tressé:

Matière : Le silicone résiste à l'air chaud jusqu'à +200°C.

Il se laisse stériliser à la vapeur avec une température à 134°C.

Il est conditionné avec un emballage sous sachet plastique et sans talc par rouleaux de 25 mètres.

Pour les applications en domaine pharmaceutique, il est possible de le conditionner en à la norme Pharma T3 (correspond à la Pharmacopée européenne).

Intérieur : A cause sa tresse en fibre de verre, ce tuyau n'est pas conseillé pour des application avec des pressions de longue durée ou des pressions pulsionnelles.

Normes : USP CLASS VI, BfR XV Silicone, FDA § 177.2600, DIN20024

Couleur : Blanc / Translucide

Température:  -60°C à +200°C

| Dureté | 60+/- 5° Shore (Extérieur) 70 +/- 5° Shore (Intérieur) | DIN 53 505 |
| --- | --- | --- |

*	Stérilisation par air chaud à 200°C, par 	vapeur à 134°C, par gaz (EO) et par 	rayons gamma.

*	D'autres coloris disponibles sur 	demande à partir de 500 mètres.

Propriétés :

| ID | Épaisseur Paroi | Rayon de courbure (min) | Pression Service | Pression d'éclatement |  | APPLICATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm | mm | mm | bar | bar |  | Industrie des boissons et systèmes de remplissage Technologie médicale Construction de machines |
| 3 | 3 | 10 | 20 | 60 |  |  |
| 4 | 3 | 10 | 20 | 60 |  |  |
| 5 | 3 | 15 | 15 | 40 |  |  |
| 6 | 3 | 15 | 12,5 | 35 |  |  |
| 7 | 3 | 18 | 11 | 30 |  |  |
| 8 | 3,5 | 28 | 10 | 25 |  |  |
| 10 | 3,5 | 38 | 9 | 25 |  |  |
| 12,5 | 3,5 | 50 | 9 | 25 |  |  |
| 14 | 4 | 50 | 7,5 | 22 |  |  |
| 16 | 5 | 60 | 7,5 | 22 |  |  |
| 18 | 5,5 | 60 | 7,5 | 20 |  |  |
| 19 | 5,5 | 60 | 7,5 | 20 |  |  |
| 22 | 6 | 80 | 6 | 18 |  |  |
| 25 | 6 | 100 | 5 | 15 |  |  |