| Diam int. | Diam ext. | Poids | Pression | Pression d'éclatement | Vide | Rayon de torsion | Conditionnement | Volume |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm | mm | G/m | bar | bar | mH2O | mm | m | m3 |
| 20 | 29 | 380 | 10 | 30 | 10 | 60 | 60 | 0,11 |
| 25 | 35 | 530 | 10 | 30 | 10 | 100 | 60 | 0,14 |
| 32 | 43 | 710 | 10 | 30 | 9 | 130 | 60 | 0,21 |
| 38 | 49 | 820 | 10 | 30 | 9 | 150 | 30 | 0,23 |
| 40 | 51 | 860 | 10 | 30 | 9 | 160 | 30 | 0,22 |
| 50 | 63 | 1400 | 10 | 30 | 8 | 250 | 30 | 0,29 |
| 63 | 77 | 1820 | 10 | 30 | 8 | 320 | 30 | 0,37 |
| 76 | 91 | 2210 | 10 | 30 | 7 | 380 | 30 | 0,6 |
| 80 | 95 | 2290 | 10 | 30 | 7 | 400 | 20 | 0,5 |
| 102 | 118 | 3150 | 10 | 30 | 7 | 510 | 20 | 0,8 |