GRANUL PU

Propriétés : Tuyau en Polyuréthane alimentaire à base d'Éther avec une spire adhérente en acier recouverte de TPU. Épaisseur de paroi de 1,50 mm pour toutes les tailles.

L'intérieur est lisse afin d'optimiser et de favoriser le transfert de granulés et d'autres substances solides. Résistant à l'hydrolyse et aux microbes. Idéal pour un transfert de produits alimentaires déshydratés conformément à la norme EU 10/2011 et FDA (21CFR 177-2600).

Le tuyau est inodore et les propriétés organoleptiques des matières transférées restent inchangées.  Bonne résistance aux substances chimiques, à l'ozone, aux UV et aux intempéries. Il est très flexible, même à des températures très basses. Sans halogène, ce tuyau respecte la norme RoHS. Conducteur grâce à sa spirale intégrée, ce tuyau est également conforme à la norme TRB S 2153. Résistant aux flammes il est aussi conforme à la norme UL 94-HB.

Couleur : Transparent avec spire en acier gris recouverte de TPU.

Températures : -40°C à +90°C (avec des pointes jusqu'à +125°C)

Nettoyage : La désinfection à la vapeur est déconseillée, car ceci pourrait endommager les capacités du tuyau.

Domaines d'application : Tuyau pour le transfert de produits alimentaires. Il peut être utilisé dans les domaines pharmaceutique et chimique, ainsi que dans tous les domaines où une application résistante aux microbes est nécessaire.

Données techniques :

| Diam int. | Diam ext. | Poids | Vide | Rayon de torsion | Conditionnement | Volume |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm | mm | G/m | mH2O | mm | m | m3 |
| 38 | 1,5 | 465 | 9,5 | 40 | 20 | 0,07 |
| 50 | 1,5 | 600 | 9 | 60 | 20 | 0,1 |
| 51 | 1,5 | 610 | 9 | 60 | 20 | 0,11 |
| 60 | 1,5 | 710 | 8,5 | 70 | 20 | 0,12 |
| 63 | 1,5 | 745 | 8 | 70 | 20 | 0,15 |
| 65 | 1,5 | 765 | 7,5 | 70 | 20 | 0,15 |
| 70 | 1,5 | 925 | 7,5 | 80 | 20 | 0,17 |
| 75 | 1,5 | 985 | 7 | 80 | 20 | 0,18 |
| 76 | 1,5 | 995 | 7 | 90 | 20 | 0,23 |
| 80 | 1,5 | 1045 | 6 | 90 | 20 | 0,25 |
| 90 | 1,5 | 1170 | 5 | 100 | 20 | 0,29 |
| 100 | 1,5 | 1295 | 4 | 120 | 15 | 0,28 |
| 102 | 1,5 | 1320 | 3,5 | 120 | 15 | 0,29 |
| 110 | 1,5 | 1420 | 3,2 | 130 | 15 | 0,31 |
| 120 | 1,5 | 1545 | 3 | 140 | 15 | 0,33 |
| 127 | 1,5 | 2015 | 2,9 | 150 | 15 | 0,41 |
| 130 | 1,5 | 2065 | 2,6 | 150 | 15 | 0,41 |
| 140 | 1,5 | 2215 | 2,4 | 160 | 15 | 0,5 |
| 150 | 1,5 | 2370 | 2 | 170 | 15 | 0,54 |
| 152 | 1,5 | 2400 | 2 | 170 | 15 | 0,54 |
| 160 | 1,5 | 2525 | 1,8 | 180 | 15 | 0,66 |
| 180 | 1,5 | 2580 | 1,5 | 210 | 15 | 0,86 |
| 200 | 1,5 | 2860 | 1,2 | 230 | 15 | 1,13 |
| 203 | 1,5 | 2900 | 1,2 | 230 | 15 | 1,15 |
| 228 | 1,5 | 3250 | 1 | 260 | 10 | 0,93 |
| 250 | 1,5 | 3555 | 0,8 | 290 | 10 | 1,17 |
| 254 | 1,5 | 3610 | 0,8 | 290 | 10 | 1,19 |
| 265 | 1,5 | 3765 | 0,7 | 300 | 10 | 1,24 |
| 279 | 1,5 | 3960 | 0,7 | 320 | 10 | 1,3 |
| 305 | 1,5 | 5245 | 0,7 | 350 | 10 | 1,62 |