GRAAL PU REF:

Propriétés : Tuyau alimentaire en Polyuréthane à base d'Ether avec une spire rigide antichoc en PVC. Intérieur totalement lisse. Extérieur ondulé. De très bonnes propriétés mécaniques, léger et flexible. Remarquable résistance à l'abrasion et très bonne résistance à la torsion.

Ce tuyau possède également une bonne résistance à une multitude de substances chimiques et est conforme à la norme EU 10/2011. Sans phtalate ni plastifiants.

Couleur : Transparent avec spire de couleur ivoire.

Température: -20°C à +80°C

Domaine d'application :

Aspiration et Refoulement de poudres alimentaires, nourritures animale ou grains de différentes tailles. Très bonne résistance à l'abrasion pour des produits tels que le sucre, le sel ou des fruits secs.

Données techniques:

| Diam int. | Épaisseur paroi minim. | Épaisseur paroi maxim. | Poids | Pression | Pression éclatement | Vide | Rayon de torsion | Conditionnement | Volume |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm | mm | mm | G/m | bar | bar | mH2O | mm | m | m3 |
| 30 | 1,2 | 3,7 | 320 | 3 | 9 | 9 | 130 | 30 | 0,09 |
| 31,8 | 1,2 | 3,8 | 340 | 3 | 9 | 9 | 140 | 30 | 0,1 |
| 35 | 1,3 | 3,8 | 380 | 3 | 9 | 9 | 160 | 30 | 0,11 |
| 38,1 | 1,3 | 3,8 | 410 | 3 | 9 | 9 | 180 | 30 | 0,12 |
| 40 | 1,5 | 4,6 | 490 | 3 | 9 | 9 | 190 | 30 | 0,14 |
| 45 | 1,5 | 4,7 | 570 | 3 | 9 | 8 | 200 | 30 | 0,15 |
| 50,8 | 1,5 | 5,3 | 700 | 3 | 9 | 8 | 215 | 30 | 0,22 |
| 60 | 1,5 | 5,5 | 870 | 3 | 9 | 8 | 230 | 30 | 0,25 |
| 63,5 | 1,5 | 5,5 | 910 | 3 | 9 | 8 | 240 | 30 | 0,3 |
| 65 | 1,5 | 5,5 | 930 | 3 | 9 | 8 | 240 | 30 | 0,31 |
| 70 | 1,5 | 5,7 | 940 | 2,5 | 7,5 | 8 | 250 | 30 | 0,38 |
| 76,2 | 1,7 | 5,7 | 1120 | 2,5 | 7,5 | 8 | 270 | 30 | 0,47 |
| 80 | 2 | 5,8 | 1260 | 2,5 | 7,5 | 7 | 290 | 30 | 0,52 |
| 90 | 2 | 5,8 | 1400 | 2,5 | 7,5 | 7 | 380 | 30 | 0,6 |
| 100 | 2 | 6,3 | 1600 | 2,5 | 7,5 | 7 | 420 | 30 | 0,72 |
| 102 | 2 | 6,3 | 1630 | 2,5 | 7,5 | 7 | 420 | 30 | 0,73 |
| 110 | 2 | 7,2 | 2200 | 2 | 6 | 6,5 | 450 | 30 | 0,86 |
| 120 | 2 | 7,2 | 2400 | 2 | 6 | 6,5 | 480 | 30 | 0,98 |
| 127 | 2 | 7,2 | 2500 | 1,5 | 4,5 | 6,5 | 530 | 30 | 1,14 |
| 151,5 | 2 | 7,7 | 3100 | 1,5 | 4,5 | 6 | 800 | 20 | 1,28 |