EM CHEM PK:

Propriétés :

Tuyau robuste et idéal pour l'aspiration et le refoulement dans le domaine chimique. Très résistant à l'ozone, aux conditions atmosphériques et au vieillissement.

L'intérieur blanc/beige et lisse en TPV avec spire en acier et tresse en polyester.

L'extérieur en TPV également vert avec rayure violette. Totalement lisse pour éviter tout dépôt de résidus.

Couleur : Intérieur blanc. Extérieur vert avec rayure violette.

Température: -30°C à +80°C

Domaine d'application :

Pour aspiration et refoulement d'acides, d’alcalins, et divers produits chimiques.

Données techniques:

| Diam int. | Diam ext. | Poids | Pression | Pression Eclatement | Vide | Rayon de Courbure | Conditionnement | Volume |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm | mm | G/m | bar | bar | mH2O | mm | mt | m3 |
| 20 | 29 | 390 | 10 | 30 | 10 | 80 | 60 | 0,11 |
| 25 | 35 | 550 | 10 | 30 | 10 | 100 | 60 | 0,14 |
| 32 | 43 | 740 | 10 | 30 | 9 | 130 | 60 | 0,21 |
| 38 | 49 | 860 | 10 | 30 | 9 | 150 | 30 | 0,23 |
| 50 | 63 | 1390 | 10 | 30 | 8 | 250 | 30 | 0,29 |