SILICONE:

Matière : Le silicone résiste à l'air chaud jusqu'à +200°C.

Il est conditionné avec un emballage sous sachet plastique et sans talc par rouleaux de 25 mètres.

Normes : USP CLASS VI, BfR XV Silicone, FDA § 177.2600

Couleur : Blanc / Translucide

Température: -60°C à +200°C

Propriétés :

| Dureté | 60+/- 5° Shore A | DIN 53 505 |
| --- | --- | --- |
| Densité | 1,16 +/- 0,02g/cm3 | ISO 1183-1 A |
| Couleur | Translucide ou coloré après accord |  |
| Résistance à la traction | >8,0 N/mm2 | DIN 53 504-S1 |
| Allongement à la rupture | >350% | DIN 53 504-S1 |
| Résistance au déchirement | >18 N/mm | ASTM D 624 B |
| Tolérance | E2 | DIN ISO 3302-1 |
| Constante diélectrique | À 60 Hz 2,5 à 3,5 | VDE 0303, partie 4 |
| Rigidité diélectrique | 20 à 35 kV/mm | VDE0303, partie 2 |
| Résistivité transversale | 1014 à 1016Ohm x cm | VDE 0303, partie 3 |
| Stabilité à la vapeur | 1,5 bar à 2,0 bar |  |

| Diam. Int. X ext. |  |
| --- | --- |
| 1x2 1x3 1,5x2,5 2x3 2x4 2x5 2x6 3x4 3x5 3x6 3x7 4x5 4x6 4x7 4x8 4x10 5x6 5x7 5x8 5x9 5x10 6x8 6x9 6x10 | 6x12 7x10 7x11 7x13 8x10 8x11 8x12 8x14 9x13 10x12 10x14 10x15 10x16 10x18 12x16 12x18 14x18 15x19 15x21 16x20 18x24 20x24 25x33 |

| Applications : | Avantages : |
| --- | --- |
| Construction de véhicules L'industrie aéronautique L'industrie automobile L'électronique et le traitement des données L'industrie électrique Les appareils électroménagers La fabrication d'appareils médicaux Les laboratoires et centres médicaux L'industrie pharmaceutique L'industrie du verre La sidérurgie L'électro-galvanisation La construction de machines La fabrication d'appareils de soudage L'industrie de machines d'emballage Le BTP (constructions de bâtiments, rénovation) | stable à des températures extrêmes flexible à froid résistant aux intempéries et au vieillissement résistant à l'ozone tropicalisé sans odeur ni goût physiologiquement neutre bactériologiquement neutre anticoagulant stérilisable à la vapeur résistant aux rayonnement résistant aux matières adhésives et hydrofuge combinable avec d'autres matériaux amortissant de vibrations conductibilité électrique possible difficilement inflammable possibilité d'ajuster la couleur |

| Perméabilité aux gaz : Le silicone présente une perméabilité aux gaz plus élevée que d'autres élastomères. Leur valeurs de référence pour chaque échange gazeux peuvent être déterminées au moyen de la formule suivante. Coefficient de perméabilité P = cm3 (gaz) x mm (épaisseur de matériau) m2 (surface de matériau) x h x bar C'est-à-dire : le nombre de cm3 de gaz passent, dans le cas d'une épaisseur de matériau 1mm, à travers une surface de matériau de 1m2 en l'espace d'une heure et pour une différence de pression d'un bar. | P |
| --- | --- |
|  | Azote Hélium Hydrogène Argon Oxygène Dioxyde de carbone Vapeur d'eau | N2 He H2 Ar O2 CO2 H2O | ~ 600 ~ 700 ~ 1150 ~ 1400 ~ 1400 ~ 7200 ~ 75000 |